## Slide 1: Y-doped for L3

## Slide 2
Asdep | target |  |  | film |  |  |  | GST only |  | 
alloy | GeTe* | 446 | YSb | Ge | Sb | Te | Y | Ge | Sb | Te
1 | 0 | 92 | 8 | 26.3 | 30.3 | 39.4 | 4 | 27.4 | 31.5 | 41.1
2 | 8 | 84 | 8 | 28.4 | 28.0 | 39.6 | 4 | 29.6 | 29.2 | 41.3
3 | 16 | 76 | 8 | 30.5 | 25.7 | 39.8 | 4 | 31.8 | 26.8 | 41.4
4 | 24 | 68 | 8 | 32.6 | 23.4 | 39.9 | 4 | 34.0 | 24.4 | 41.6
Asdep | target |  |  | film |  |  |  | GST only |  | 
alloy | GeTe* | 447 | YSb | Ge | Sb | Te | Y | Ge | Sb | Te
5 | 0 | 92 | 8 | 24.8 | 28.3 | 42.9 | 4 | 25.9 | 29.5 | 44.6
6 | 8 | 84 | 8 | 27.1 | 26.2 | 42.7 | 4 | 28.2 | 27.3 | 44.5
7 | 16 | 76 | 8 | 29.3 | 24.1 | 42.6 | 4 | 30.5 | 25.1 | 44.4
8 | 24 | 68 | 8 | 31.6 | 22.0 | 42.5 | 4 | 32.9 | 22.9 | 44.2
target | Ge | Sb | Te | Ge | Sb | Te
447 | 4.0 | 3.9 | 6.9 | 27.01 | 26.41 | 46.58
446 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 28.57 | 28.57 | 42.86
GeTe* |  |  |  | 55 | 0 | 45
: process transformation function
asdep alloy 2 would enable Y-alloy3 at EOL, based on PM2A3 transformation